大同市产品质量监督抽查实施细则

建筑用钢筋

本细则适用大同市市场监督管理局组织的建筑用钢筋产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法及数量、检验依据、检验项目、检验方法、依据标准、判定原则等。

1 抽样方法及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、扑克牌、随机数骰子等方法产生。

对直条钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取1捆，在该捆中抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

2 检验依据

表1  建筑用钢筋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屈服强度 | GB/T 1499.1-2017钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋； GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋； GB/T 28900-2012钢筋混凝土用钢材试验方法 |
| 2 | 抗拉强度 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2012 |
| 3 | 伸长率 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2012 |
| 4 | 尺寸 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
| 5 | 重量偏差 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定原则及判定结论用语

3.1依据标准

GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 判定结论用语：

合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》或GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》,依据大同市市场监督管理局《大同市建筑用钢材产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

不合格结论用语：经抽样检验，XXX项目不符合GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》或GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》,依据大同市市场监督管理局《大同市建筑用钢材产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品为不合格。